玩具安全中有机化合物的测试

1.阻燃剂(flame retardants)

| 受限物质 | 特定玩具/玩具部件 | 玩具材料 |
| --- | --- | --- |
| 阻燃剂 | 专为年龄小于3岁儿童设计的玩具及可拆卸玩具部件 | 纺织品 |

| Compound | Chinese Name | CAS Number | Limit |
| --- | --- | --- | --- |
| Tri-o-cresyl phosphate | 磷酸三（邻-甲苯）酯 | 78-30-8 | Action limit（50mg/kg） |
| Tris(2-chloroethyl)phosphate | 磷酸三（2-氯乙基）酯 | 115-96-8 | Action limit（50mg/kg） |
| Pentabromodiphenyl ether (total of 3 isomers) | 五溴联苯醚 | 32534-81-9 | Action limit （1000mg/kg） |
| Octabromodiphenyl ether (total of 4 isomers) | 八溴联苯醚 | 32536-52-0 | Action limit （1000mg/kg） |

1.1 前处理方法

1> 用刀片从玩具样品中裁剪出表面积为10cm2 ,或者更多的样品，将样品裁碎至粒径小于3mm的颗粒，混匀;

2> 准确称量0.5g上述样品，精确至1mg，置于20ml的琥珀色带聚四氟乙烯旋塞的样品瓶中，加入5ml的乙腈溶剂，塞紧盖子，置于40℃超声水浴锅中超声60min;

3> 将上述萃取液过滤至其他干净的样品瓶中，供仪器测试用。

1.2 仪器测试方法

1> 仪器：LC-DAD（二极管阵列检测器）-MS;

2> 标样的配置：称取10±1mg的标准物质，精确至0.1mg，至100ml的容量瓶中，加入25ml的乙腈，超声10min使其完全溶解，再加乙腈至刻度线，保存在4±2℃，阴暗处，备用。

3> 仪器检测条件：

Column: C18, 80 Å, 3,5 μm, double endcapped, (Zorbax Eclipse XDB4 or equivalent)

2,1 mm x 150 mm

Guard column: C18, 80 Å, 4 mm x 2,0 mm,

Mobile phase A: 醋酸铵，10 mmol/l, pH 3,6 (配置过程：称取0.77±0.01g醋酸铵，加入980ml的水，用冰醋酸调节溶液的PH值至3.6±0.1，再转移到1000ml的容量瓶中，加水至刻度。

Mobile phase B: 乙腈

Gradient: see 表1

Injection volume: 5 μl

Run time: 45 min

Flow: 0,3 ml/min

DAD mode: 240 nm 20 nm

DAD range: 200 nm to 800 nm

Nebulizer: 200 Kpa

Dry gas: 10 l/min

MS range: 110 m/z to 500 m/z

MS mode: Scan positive

Ionisation: ESI+

Fragmentor: 80 V

表1 二元梯度洗脱程序

| Time /min | Mobile phase A % | Mobile phase B % |
| --- | --- | --- |
| 0 | 60 | 40 |
| 7 | 40 | 60 |
| 17 | 2 | 98 |
| 35 | 2 | 98 |
| 45 | 60 | 40 |

2.着色剂（colourants）

| 受限物质 | 特定玩具/玩具部件 | 玩具材料 |
| --- | --- | --- |
| 着色剂 | 重量不超过150克，适用于年龄小于3岁的儿童拿在手上的玩具以及可能触及的玩具部件 | 木材 |
|  |  | 纸 |
|  | 专为年龄小于3岁儿童设计的玩具及可拆卸玩具部件 | 纺织品 |
|  |  | 皮革 |
|  | 口动玩具的吹口 | 木材 |
|  |  | 纸 |
|  | 穿戴后遮住嘴和鼻子的玩具 | 纺织品 |
|  |  | 纸 |
|  | 能留下痕迹的固体玩具材料 | 所有材料 |
|  | 玩具中可接触的有色液体 | 液体 |
|  | 可成型粘土，玩具粘土及相似物质，EN71-5列出的物质除外 | 所有材料 |
|  | 由气球组成的玩具 | 所有材料 |
|  | 含粘合剂的玩具纹身 | 所有材料 |

| Compound | Chinese Name | CAS Number | Limit |
| --- | --- | --- | --- |
| Disperse blue 1 | 分散蓝 1 | 2475-45-8 | Action limit（10mg/kg） |
| Disperse blue 3 | 分散蓝 3 | 2475-46-9 | Action limit（10mg/kg） |
| Disperse blue 106 | 分散蓝 106 | 12223-01-7 | Action limit（10mg/kg） |
| Disperse blue 124 | 分散蓝 124 | 61951-51-7 | Action limit（10mg/kg） |
| Disperse yellow 3 | 分散黄 3 | 2832-40-8 | Action limit（10mg/kg） |
| Disperse orange 3 | 分散橙 3 | 730-40-5 | Action limit（10mg/kg） |
| Disperse orange 37/76 | 分散橙 37/76 | 12223-33-5 13301-61-6 | Action limit（10mg/kg） |
| Disperse red 1 | 分散红 1 | 2872-52-8 | Action limit（10mg/kg） |
| Solvent yellow 1 | 溶剂黄 1 | 60-09-3 | Action limit（10mg/kg） |
| Solvent yellow 2 | 溶剂黄 2 | 60-11-7 | Action limit（10mg/kg） |
| Solvent yellow 3 | 溶剂黄 3 | 97-56-3 | Action limit（10mg/kg） |
| Basic Red 9 | 碱性红 9 | 569-61-9 | Action limit（10mg/kg） |
| Basic Violet 1 | 碱性紫 1 | 8004-87-3 | Action limit（10mg/kg） |
| Basic Violet 3 | 碱性紫 3 | 548-62-9 | Action limit（10mg/kg） |
| Acid Red 26 | 酸性红26 | 3761-53-3 | Action limit（10mg/kg） |
| Acid Violet 49 | 酸性紫 49 | 1694-09-3 | Action limit（10mg/kg） |

2.1 前处理方法

2.1.1 纺织品

1> 初步判定方法

- 从玩具样品中裁出40×100mm的纺织品材料，若样品不够，则样品必须完全覆盖混合纺织材质纤维块（里面含有醋酸纤维素，棉线，聚酰胺，聚酯，丙烯酸，毛织品）；

- 将上述待测样品分成两部分，分别与混合纺织材质的纤维素块缝合在一起，一个放入酸性人工模拟汗液，另一个放入碱性人工模拟汗液，静置30min，充分浸透所测样品。（碱性人工模拟汗液：0.5g L-组氨酸-盐酸盐，5.0g氯化纳，2.5g磷酸氢二钠，加入980去离子水溶解，用氢氧化钠调节其PH值为8.0±0.1，转移到1000ml容量瓶中，加水至刻度。酸性性人工模拟汗液：0.5g L-组氨酸-盐酸盐，5.0g氯化纳，2.2g磷酸二氢钠,加入980去离子水溶解，用氢氧化钠调节其PH值为8.0±0.1，转移到1000ml容量瓶中，加水至刻度。）

- 将上述浸取过的样品，用玻璃棒挑出来，并挤去里面多余的溶液。将其置于丙烯酸薄片上，再放入到真空干燥箱中，控制干燥箱的压力在12.5kPa,温度在37±2℃，四小时后，将其取出，任其自然烘干一段时间。

- 纺织品是否褪色将参考标准EN 20105-A03进行判定。

2> 最终判定方法

- 样品中裁剪出10cm2,或者更多的样品，不同颜色的样品必须分开来处理。我们这里只测试初步判定中有褪色的样品。

- 将上述样品裁细成粒径小于3mm的颗粒，混匀。

- 准确称取样品0.5g，精确至1mg，将其置于琥珀色的40ml玻璃瓶中，加入10ml乙醇，旋上聚四氟乙烯盖子，放在超声水浴锅中超声15min,再将萃取液转移到适宜的样品瓶中，用空气或者氮气吹干近1ml，将上述浓缩液转移到2ml干净样品瓶中，待测。

2.1.2 皮革

- 样品中裁剪出10cm2,或者更多的样品，不同颜色的样品必须分开来处理。

- 将上述样品裁细成粒径小于3mm的颗粒，混匀。

- 准确称取样品0.5g，精确至1mg，将其置于琥珀色的40ml玻璃瓶中，加入10ml乙醇，旋上聚四氟乙烯盖子，放在超声水浴锅中超声15min,再将萃取液转移到适宜的样品瓶中，用空气吹干近1ml，将上述浓缩液转移到2ml干净样品瓶中，待测。

2.1.3 木材

①  若玩具样品中的木制材料的厚度小于1cm,直接从中取出具有代表性的部分，将其裁细到粒径小于3mm的颗粒；

- 若玩具样品中的木材厚度大于1cm,我们将用钻孔机在木版上打孔，打孔的深度接近1cm，打孔的位置应该均匀，将打孔所带出来的刨花收集起来。

- 准确称量上述样品0.5g，精确至1mg。将其置于琥珀色的40ml玻璃瓶中，加入10ml乙醇，旋上聚四氟乙烯盖子，放在超声水浴锅中超声15min,再将萃取液转移到适宜的样品瓶中，用空气或者氮气吹干近1ml，将上述浓缩液转移到2ml干净样品瓶中，待测。

2.1.4 纸

①  样品中裁剪出10cm2,或者更多的样品，不同颜色的样品必须分开来处理。

②  将上述样品裁细成粒径小于3mm的颗粒，混匀。

③  准确称取样品0.5g，精确至1mg，将其置于琥珀色的40ml玻璃瓶中，加入10ml乙醇，旋上聚四氟乙烯盖子，放在超声水浴锅中超声15min,再将萃取液转移到适宜的样品瓶中，用空气或者氮气吹干近1ml，将上述浓缩液转移到2ml干净样品瓶中，待测。

2.1.5 有色液体

①  将液态物质从玩具中取出来，不同颜色的液体必须分开来处理。

②  根据颜色的深度，我们将称取0.1-0.5g左右的不等样品，精确至1mg，将其置于琥珀色的40ml玻璃瓶中，加入10ml乙醇，旋上聚四氟乙烯盖子，放在超声水浴锅中超声15min,再将萃取液转移到适宜的样品瓶中，用空气吹干近1ml，将上述浓缩液转移到2ml干净样品瓶中，待测。

2.1.6能留下痕迹的固体玩具材料

①  将玩具材料根据颜色的不同，分成不同的测试部分，并从玩具样品中分离出来。

- 确称取样品0.5g，精确至1mg，将其置于琥珀色的40ml玻璃瓶中，加入10ml乙醇，旋上聚四氟乙烯盖子，放在超声水浴锅中超声15min,再将萃取液转移到适宜的样品瓶中，用氮气吹干近1ml，将上述浓缩液转移到2ml干净样品瓶中，待测。

2.1.7可成型粘土，玩具粘土及相似物质（EN71-5列出的物质除外）

① 将可成型粘土，玩具粘土及相似物质从玩具样品中分离出来，混匀，不同颜色的样品必须分开来处理。

- 称取样品0.5g，精确至1mg，将其置于琥珀色的40ml玻璃瓶中，加入10ml乙醇，旋上聚四氟乙烯盖子，放在超声水浴锅中超声15min,再将萃取液转移到适宜的样品瓶中，用氮气吹干近1ml，将上述浓缩液转移到2ml干净样品瓶中，待测。

    - 由气球组成的玩具

- 将上述材质的物质从玩具样品中移取出来，裁细并混合均匀，不同颜色的样品将分开来处理。

- 准确称取样品0.5g，精确至1mg，将其置于琥珀色的40ml玻璃瓶中，加入10ml乙醇，旋上聚四氟乙烯盖子，放在超声水浴锅中超声15min,再将萃取液转移到适宜的样品瓶中，用空气或吹干近1ml，将上述浓缩液转移到2ml干净样品瓶中，待测。

2.1.9含粘合剂的玩具纹身

①  检查玩具哪种颜色是否来自与模仿纹身。并将其从玩具样品中剥离出来，裁细成粒径小于3mm的颗粒。

②  准确称取样品0.5g，精确至1mg，将其置于琥珀色的40ml玻璃瓶中，加入10ml乙醇，旋上聚四氟乙烯盖子，放在超声水浴锅中超声15min,再将萃取液转移到适宜的样品瓶中，用空气吹干近1ml，将上述浓缩液转移到2ml干净样品瓶中，待测。

  - 仪器测试方法

  - 检测仪器：LC-DAD-MS

  - 标样的配置：准确称取5±1mg着色剂，精确至0.1mg，置于100ml的容量瓶中，加入50ml乙醇，在超声水浴锅中混匀15min，再加乙醇至刻度线。

  - 仪器检测条件

Column: C18, 100 Å, 5 m, endcapped, (Luna C18(2)6, or equivalent), 250 mm x 4,6 mm

Guard column: 2 x C18, 100 Å, 5 m, endcapped, (Luna C18(2)6, or equivalent)

Column temperature: 25 °C

Mobile phase A: Citrate-buffered tetrabutylammonium hydroxide solution 柠檬酸四丁氨盐缓冲液

Mobile phase B: 四氢呋喃

Mobile phase C: 乙腈

Gradient: see 表2

Run time: 45 min

Flow rate 0,8 ml/min

Injection volume: 5 l to 50ul

Analysis time: 35 min

Wavelength range: 275 nm to 760 nm

Resolution factor: 4.8nm

Acquisition rate: 1 spectrum/second

表2三元梯度洗脱程序

| Time min | Mobile phase A % | Mobile phase B % | Mobile phase C % |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 80 | 10 | 10 |
| 2.5 | 80 | 10 | 10 |
| 30 | 5 | 48 | 47 |
| 35 | 5 | 48 | 47 |
| 45 | 80 | 10 | 10 |

3. 初级芳香胺（Primary aromatic amines）

| 受限物质 | 特定玩具/玩具部件 | 玩具材料 |
| --- | --- | --- |
| 着色剂 | 重量不超过150克，适用于年龄小于3岁的儿童拿在手上的玩具以及可能触及的玩具部件 | 木材 |
|  |  | 纸 |
|  | 专为年龄小于3岁儿童设计的玩具及可拆卸玩具部件 | 纺织品 |
|  |  | 皮革 |
|  | 口动玩具的吹口 | 木材 |
|  |  | 纸 |
|  | 穿戴后遮住嘴和鼻子的玩具 | 纺织品 |
|  |  | 纸 |
|  | 能留下痕迹的固体玩具材料 | 所有材料 |
|  | 玩具中可接触的有色液体 | 液体 |
|  | 可成型粘土，玩具粘土及相似物质，EN71-5列出的物质除外 | 所有材料 |
|  | 由气球组成的玩具 | 所有材料 |
|  | 含粘合剂的玩具纹身 | 所有材料 |

| Compound | Chinese Name | CAS Number | Limit |
| --- | --- | --- | --- |
| Benzidine | 联苯胺 | 92-87-5 | Action limit（5mg/kg） |
| 2-Naphthylamine | 2-萘胺 | 91-59-8 | Action limit（5mg/kg） |
| 4-Chloroaniline | 4-氯苯胺 | 106-47-8 | Action limit（5mg/kg） |
| 3,3’-Dichlorobenzidine | 3,3’-二氯联苯胺 | 91-94-1 | Action limit（5mg/kg） |
| 3,3’-Dimethoxybenzidine | 3,3’-二甲氧基联苯胺 | 119-90-4 | Action limit（5mg/kg） |
| 3,3’-Dimethylbenzidine | 3,3’-二甲基联苯胺 | 119-93-7 | Action limit（5mg/kg） |
| o-Toluidine | 邻甲基苯胺 | 95-53-4 | Action limit（5mg/kg） |
| 2-Methoxyaniline(o-Anisidine) | 邻氨基甲苯醚 | 90-04-0 | Action limit（5mg/kg） |
| Aniline | 苯胺 | 62-53-3 | Action limit（5mg/kg） |

3.1 前处理方法

3.1.1  纺织品

1> 初步判定方法

- 从玩具样品中裁出40×100mm的纺织品材料，若样品不够，则样品必须完全覆盖混合纺织材质纤维块（里面含有醋酸纤维素，棉线，聚酰胺，聚酯，丙烯酸，毛织品）；

- 将上述待测样品分成两部分，分别与混合纺织材质的纤维素块缝合在一起，一个放入酸性人工模拟汗液，另一个放入碱性人工模拟汗液，静置30min，充分浸透所测样品。（碱性人工模拟汗液：0.5g L-组氨酸-盐酸盐，5.0g氯化纳，2.5g磷酸氢二钠，加入980去离子水溶解，用氢氧化钠调节其PH值为8.0±0.1，转移到1000ml容量瓶中，加水至刻度。酸性性人工模拟汗液：0.5g L-组氨酸-盐酸盐，5.0g氯化纳，2.2g磷酸二氢钠,加入980去离子水溶解，用氢氧化钠调节其PH值为8.0±0.1，转移到1000ml容量瓶中，加水至刻度。）

- 将上述浸取过的样品，用玻璃棒挑出来，并挤去里面多余的溶液。将其置于丙烯酸薄片上，再放入到真空干燥箱中，控制干燥箱的压力在12.5kPa,温度在37±2℃，四小时后，将其取出，任其自然烘干一段时间。

- 纺织品是否褪色将参考标准EN 20105-A03进行判定。

2> 最终判定方法

- 样品中裁剪出10cm2,或者更多的样品，不同颜色的样品必须分开来处理。我们这里只测试初步判定中有褪色的样品，将样品裁碎<3mm

- 准确称取上述样品1.0g，精确到1mg，将其放入到50ml聚丙烯试管中，加入15ml去离子水，在涡流搅拌器中搅拌30s。

- 在2000r/min离心机中离心15min，将上层清液到硅藻土填充柱中进行吸附20min.

- 用2×40的叔丁基甲基醚进行洗脱，将洗脱液倒入旋转蒸发仪的圆底烧瓶中，50℃旋转蒸发至5ml左右。

- 将上述浓缩液转移到10ml试管中，在室温条件下，用缓慢的氮气吹干至1ml，并将其转移到2ml的样品瓶中。

3.1.2 皮革

①  样品中裁剪出10cm2,或者更多的样品，不同颜色的样品必须分开来处理。我们这里只测试初步判定中有褪色的样品，将样品裁碎<3mm

②  准确称取上述样品1.0g，精确到1mg，将其放入到50ml聚丙烯试管中，加入15ml去离子水，在涡流搅拌器中搅拌30s。

- 在2000r/min离心机中离心15min，将上层清液到硅藻土填充柱中进行吸附20min.

- 用2×40的叔丁基甲基醚进行洗脱，将洗脱液倒入旋转蒸发仪的圆底烧瓶中，50℃旋转蒸发至5ml左右。

- 将上述浓缩液转移到10ml试管中，在室温条件下，用缓慢的氮气吹干至1ml，并将其转移到2ml的样品瓶中。

3.1.3 木材

①  若玩具样品中的木制材料的厚度小于1cm,直接从中取出具有代表性的部分，将其裁细到粒径小于3mm的颗粒；

- 若玩具样品中的木材厚度大于1cm,我们将用钻孔机在木版上打孔，打孔的深度接近1cm，打孔的位置应该均匀，将打孔所带出来的刨花收集起来。

- 准确称取上述样品1.0g，精确到1mg，将其放入到50ml聚丙烯试管中，加入15ml去离子水，在涡流搅拌器中搅拌30s。

- 在2000r/min离心机中离心15min，将上层清液到硅藻土填充柱中进行吸附20min.

- 用2×40的叔丁基甲基醚进行洗脱，将洗脱液倒入旋转蒸发仪的圆底烧瓶中，50℃旋转蒸发至5ml左右。

- 将上述浓缩液转移到10ml试管中，在室温条件下，用缓慢的氮气吹干至1ml，并将其转移到2ml的样品瓶中。

3.1.4纸

①   样品中裁剪出10cm2,或者更多的样品，不同颜色的样品必须分开来处理。我们这里只测试初步判定中有褪色的样品，将样品裁碎<3mm

②  准确称取上述样品1.0g，精确到1mg，将其放入到50ml聚丙烯试管中，加入15ml去离子水，在涡流搅拌器中搅拌30s。

- 在2000r/min离心机中离心15min，将上层清液到硅藻土填充柱中进行吸附20min.

- 用2×40的叔丁基甲基醚进行洗脱，将洗脱液倒入旋转蒸发仪的圆底烧瓶中，50℃旋转蒸发至5ml左右。

- 将上述浓缩液转移到10ml试管中，在室温条件下，用缓慢的氮气吹干至1ml，并将其转移到2ml的样品瓶中。

    - 液体

- 将液态物质从玩具中取出来，不同颜色的液体必须分开来处理。

②  准确称取上述样品1.0g，精确到1mg，将其放入到50ml聚丙烯试管中，加入15ml去离子水，在涡流搅拌器中搅拌30s。

- 在2000r/min离心机中离心15min，将上层清液到硅藻土填充柱中进行吸附20min.

- 用2×40的叔丁基甲基醚进行洗脱，将洗脱液倒入旋转蒸发仪的圆底烧瓶中，50℃旋转蒸发至5ml左右。

- 将上述浓缩液转移到10ml试管中，在室温条件下，用缓慢的氮气吹干至1ml，并将其转移到2ml的样品瓶中。

3.1.6 能留下痕迹的固体玩具材料

①  将玩具材料根据颜色的不同，分成不同的测试部分，并从玩具样品中分离出来。

- 准确称取上述样品1.0g，精确到1mg，将其放入到50ml聚丙烯试管中，加入15ml去离子水，在涡流搅拌器中搅拌30s。

- 在2000r/min离心机中离心15min，将上层清液到硅藻土填充柱中进行吸附20min.

- 用2×40的叔丁基甲基醚进行洗脱，将洗脱液倒入旋转蒸发仪的圆底烧瓶中，50℃旋转蒸发至5ml左右。

- 将上述浓缩液转移到10ml试管中，在室温条件下，用缓慢的氮气吹干至1ml，并将其转移到2ml的样品瓶中。

3.1.7  可成型粘土，玩具粘土及相似物质，EN71-5列出的物质除外

  - 将可成型粘土，玩具粘土及相似物质从玩具样品中分离出来，混匀，不同颜色的样品必须分开来处理。

  - 准确称取上述样品1.0g，精确到1mg，将其放入到50ml聚丙烯试管中，加入15ml去离子水，在涡流搅拌器中搅拌30s。

  - 在2000r/min离心机中离心15min，将上层清液到硅藻土填充柱中进行吸附20min.

  - 用2×40的叔丁基甲基醚进行洗脱，将洗脱液倒入旋转蒸发仪的圆底烧瓶中，50℃旋转蒸发至5ml左右。

  - 将上述浓缩液转移到10ml试管中，在室温条件下，用缓慢的氮气吹干至1ml，并将其转移到2ml的样品瓶中。

3.1.8由气球组成的玩具

- 将上述材质的物质从玩具样品中移取出来，裁细并混合均匀，不同颜色的样品将分开来处理。

- 准确称取上述样品1.0g，精确到1mg，将其放入到50ml聚丙烯试管中，加入15ml去离子水，在涡流搅拌器中搅拌30s。

- 在2000r/min离心机中离心15min，将上层清液到硅藻土填充柱中进行吸附20min.

- 用2×40的叔丁基甲基醚进行洗脱，将洗脱液倒入旋转蒸发仪的圆底烧瓶中，50℃旋转蒸发至5ml左右。

- 将上述浓缩液转移到10ml试管中，在室温条件下，用缓慢的氮气吹干至1ml，并将其转移到2ml的样品瓶中。

3.1.9含粘合剂的玩具纹身

①  检查玩具哪种颜色是否来自与模仿纹身。并将其从玩具样品中剥离出来，裁细成粒径小于3mm的颗粒。

- 准确称取上述样品1.0g，精确到1mg，将其放入到50ml聚丙烯试管中，加入15ml去离子水，在涡流搅拌器中搅拌30s。

- 在2000r/min离心机中离心15min，将上层清液到硅藻土填充柱中进行吸附20min.

- 用2×40的叔丁基甲基醚进行洗脱，将洗脱液倒入旋转蒸发仪的圆底烧瓶中，50℃旋转蒸发至5ml左右。

- 将上述浓缩液转移到10ml试管中，在室温条件下，用缓慢的氮气吹干至1ml，并将其转移到2ml的样品瓶中。

  - 仪器测试方法

  - 仪器：GC-MS

  - 标样的配置：准确称取10±1mg芳香胺标准物，精确到0.1mg，至100ml的容量瓶中，加入25ml乙腈，在超声水浴锅中超声10min，使其完全溶解，再加乙腈至刻度线，保存在4±2℃，阴暗处，

  - 仪器检测条件

Injector:

Mode: Splitless 0,5 min

Carrier gas: Helium 0,8 ml/min

Injector temperature: 250 °C

Injection volume: 2 μl

Column: 5 % diphenylpolysiloxane / 95 % dimethylpolysiloxane, (RTX-5 Amine8, or

equivalent), 30 m x 0,25 mm (ID) x 0,25 μm (film thickness)

Oven program: 60 °C (3 min) – 7 °C/min – 280 °C (4 min) – 10 °C/min – 300 °C (2 min)

Detector: MSD

Transfer line temperature: 280 °C

Detector scan range: 70 m/z to 400 m/z

4. 单体（monomers）及溶剂迁移（solvents-migration）

| 受限物质 | 特定玩具/玩具部件 | 玩具材料 |
| --- | --- | --- |
| 单体迁移 | 可能被年龄小于3岁的儿童含于口中的玩具 | 聚合物 |
|  | 重量不超过150克，适用于年龄小于3岁的儿童拿在手上的玩具以及可能触及的玩具部件 | 聚合物 |
|  | 口动玩具的吹口 | 聚合物 |
|  | 穿戴后遮住嘴和鼻子的玩具 | 聚合物 |
|  | 绘图用具部件 | 聚合物 |
|  | 类似食物的玩具及玩具部件 | 聚合物 |
|  | 玩具珠宝 | 聚合物 |

| Compound | Chinese Name | CAS Number | Limit |
| --- | --- | --- | --- |
| Acrylamide | 丙烯酰胺 | 79-06-1 | Action limit（0.02mg/l） |
| Bisphenol A | 双酚A | 80-05-7 | 0.1mg/l |
| Formaldehyde | 甲醛 | 50-00-0 | 2.5mg/l |
| Phenol | 苯酚 | 108-95-2 | 15mg/l |
| Styrene | 苯乙烯 | 100-42-5 | 0.75mg/l |

| 受限物质 | 特定玩具/玩具部件 | 玩具材料 |
| --- | --- | --- |
| 溶剂迁移 | 可能被年龄小于3岁的儿童含于口中的玩具 | 聚合物 |
|  | 重量不超过150克，适用于年龄小于3岁的儿童拿在手上的玩具以及可能触及的玩具部件 | 聚合物 |
|  | 口动玩具的吹口 | 聚合物 |
|  | 绘图用具部件 | 聚合物 |
|  | 类似食物的玩具及玩具部件 | 聚合物 |
|  | 含粘合剂的玩具纹身 | 聚合物 |
|  | 玩具珠宝 | 聚合物 |

| Compound | Chinese Name | CAS NO. | Limit |
| --- | --- | --- | --- |
| Trichloroethylene | 三氯乙烯 | 79-01-6 | Action limit(0.02mg/l) |
| Dichloromethane | 二氯甲烷 | 75-09-2 | 0.06mg/l |
| 2-Methoxyethyl acetate | 2-甲氧基乙酸乙酯 | 110-49-6 | 0.5mg/l(total) |
| 2-Ethoxyethanol | 2-乙氧基乙醇 | 110-80-5 |  |
| 2-Ethoxyethyl acetate | 2-乙氧基乙酸乙酯 | 111-15-9 |  |
| Bis(2-methoxyethyl)ether | 2-甲氧基乙基醚 | 111-96-6 |  |
| 2-Methoxypropyl acetate | 乙酸2-甲基丙酯 | 70657-70-4 |  |
| Methanol | 甲醇 | 67-56-1 | 5mg/l |
| Nitrobenzene | 硝基苯 | 98-95-3 | Action limit(0.02mg/l) |
| Cyclohexanone | 环己酮 | 108-94-1 | 46mg/l |
| 3,5,5-Trimethyl-2-cyclohexene-1-one | 3,5,5-三甲基-2-环己烯酮 | 78-59-1 | 3mg/l |
| Toluene | 甲苯 | 108-88-3 | 2mg/l |
| Ethylbenzene | 乙苯 | 100-41-4 | 1mg/l |
| Xylene(all isomers) | 二甲苯（所有异构体） | various | 2mg/l(total) |

4.1 前处理方法

1> 从玩具样品中裁剪出10cm2，或者更多的样品进行测试，若样品的厚度大于1mm，则要使其边缘平滑。把样品中松散的部分去除。

2> 将上述样品放入250ml的 平底瓶中，再加入100ml的去离子水，若样品漂浮起来，可以将其与金属块绑在一起。塞紧聚四氟乙烯橡胶隔膜。在20±2℃温度下，将样品瓶安置在旋转器上，以60±5 r/min的速度旋转萃取60±5min.

3> 将上述萃取液通过玻璃毛过滤到干净的容器中，待测。

  - 仪器测试方法

4.2.1 丙烯酰胺

1> 仪器：LC-DAD

2> 标准物质：丙烯酰胺标准溶液 1000mg/l

3> 仪器检测条件

Column: C18, 100 Å; 5 μm, (Nucleosil 100-5 C189, or equivalent), 250 mm x 3 mm

Column temperature: 25 °C

Eluent: Deionized water

Flow: 0,85 ml/min

Injection volume: 100 μl

Run time: 10 min

DAD wavelength: 198 nm

4.2.2苯酚和双酚A

1> 仪器：LC-DAD-FLD（荧光检测器）

2> 标准物质的配置：准确称取100±10mg的苯酚或者双酚A，精确至0.1mg,至100ml容量瓶中，加甲醇溶解，并定容至刻度线。

3> 仪器检测条件

Column: C18, 100 Å; 5 μm, (Nucleosil 100-5 C1810, or equivalent), 250 mm x 4 mm

Column temperature: 20 °C

Mobile phase: Methanol : water = 65 : 35; isocratic

Flow: 0,8 ml/min

Injection volume: 40 μl

Detectors:

For 甲苯: DAD: 274 nm

For 双酚A FLD: Excitation wavelength, Ex = 275 nm

Emission wavelength, Em = 313 nm

4.2.3 甲醛

1>  仪器：UV

2> 检测原理：乙酰丙酮在乙酸铵-乙酸缓冲溶液中与甲醛及氨发生反应,形成的产物在410 nm 处有最大吸收,根据在该波长处的吸光度与甲醛浓度成比例关系对甲醛进行定量分析。

3> 检测步骤：精密量取5.0ml未知迁移溶液。至50ml的锥形瓶中，再加入5.0ml乙酰丙酮和20ml的去离子水，在410nm波长处，用紫外分光光度计测定其吸收度。

4.2.4 三氯乙烯和二氯甲烷

1> 仪器：HS-GC-ECD

2> 标准物质：用高浓度的标准溶液稀释。

3> 检测步骤：往未知迁移溶液中加入5.0g的氯化纳，使其饱和，供检测。

4> 仪器检测条件

顶空进样器：

Oven temperature: 95 °C

Needle temperature: 95 °C

Transfer line temperature: 110 °C

Cycle time: 61 min

Thermostatic time: 120 min

Pressure increasing time: 2,0 min

Injection time: 0,04 min

气相色谱仪：

Mode: Splitless 1 min

Carrier gas: Nitrogen

Injector temperature: 200 °C

Column: 6 % cyanopropylphenyl / 94 % dimethylpolysiloxane, (DB-62411, or equivalent),

75 m x 0,53 mm (ID) x 3 μm (film thickness)

Oven program: 40 °C (5 min) – 2 °C/min – 65 °C – 0 min – 10 °C/min – 200 °C (5 min)

Detector: ECD

Detector temperature: 300 °C

Make up gas: Argon/methane

Typical run time: 36 min

4.2.5 甲醇，环己酮，甲苯，乙苯，二甲苯。

1> 仪器;HS-GC-MS

2> 标准物质：用高浓度的标准溶液稀释得来。

3> 仪器检测条件：

顶空进样器

Oven temperature: 95 °C

Needle temperature: 95 °C

Transfer line temperature: 110 °C

Cycle time: 61 min

Thermostatic time: 120 min

Pressure increasing time: 2,0 min

Injection time: 0,04 min

GC-MS

Mode: Split 1: 5

Carrier gas: Helium

Injector temperature: 220 °C

Column: Polyethylene glycol, (Supelco WAX-1012, or equivalent),

60 m x 0,32 mm (ID) x 0,5 μm (film thickness)

Oven program: 40 °C (10 min) – 4 °C/min – 110 °C – 0 min – 8 °C/min – 230 °C (10 min)

Detector: MSD

Transfer line temperature: 250 °C

Mode: SIM

Typical run time: 52 min

    - 2-甲氧基乙酸乙酯  2-乙氧基乙醇  2-乙氧基乙酸乙酯  2-甲氧基乙基醚  乙酸2-甲基丙酯  硝基苯 3,5,5-三甲基-2-环己烯酮

- 仪器：GC-MS

- 标准物质：用高浓度标准样品稀释得来。

- 未知迁移溶液用固相萃取装置处理。

- 仪器检测条件

Injector:

Mode: Splitless 1 min

Carrier gas: Helium

Injector temperature: 250 °C

Injection volume: (1 to 2) μl

Column: Polyethylene glycol, (Supelco WAX-1014, or equivalent),

60 m x 0,32 mm (ID) x 0,5 μm (film thickness)

Oven program: 50 °C (2 min) – 5 °C/min – 260 °C – 2 min

Detector: MSD

Transfer line temperature: 260 °C

Mode: SIM

Typical run time: 46 min

5.可吸入溶剂（solvents-inhalation）

| 受限物质 | 特定玩具/玩具部件 | 玩具材料 |
| --- | --- | --- |
| 可吸入溶剂 | 充气完全后表面积大于0.5㎡的充气玩具 | 聚合物 |
|  | 穿戴后遮住嘴和鼻子的玩具 | 聚合物 |
|  |  | 纺织品 |
|  | 儿童可进入玩具 | 聚合物 |
|  |  | 纺织品 |
|  | 由气球组成的玩具 | 聚合物 |

| Compound | Chinese Name | CAS NO. | Limit |
| --- | --- | --- | --- |
| Toluene | 甲苯 | 108-88-3 | 260μg/ m3 |
| Ethylbenzene | 乙苯 | 100-41-4 | 5000μg/ m3 |
| Xylene(all isomers) | 二甲苯 | various | 870μg/ m3 (total) |
| 1,3,5-trimethylbenzene(mesitylene) | 1,3,5-三甲苯 | 108-67-8 | 2500μg/ m3 |
| Trichloroethylene | 三氯乙烯 | 79-01-6 | Action limit(33μg/ m3) |
| Dichloromethane | 二氯甲烷 | 75-09-2 | 3000μg/ m3 |
| n-Hexane | 正己烷 | 110-54-3 | 1800μg/ m3 |
| Nitrobenzene | 硝基苯 | 98-95-3 | Action limit(33μg/ m3) |
| Cyclohexanone | 环己酮 | 108-94-1 | 136μg/ m3 |
| 3,5,5-trimethyl-2-cyclohexene-1-one | 3,5,5-三甲基-2-环己烯酮 | 78-59-1 | 200μg/ m3 |

5.1 前处理方法及仪器分析方法

1> 初步判定方法

- 准确称取10±5mg的测试样品，精确至0.1mg,置于20ml的顶空进样瓶中。

- 加入10ul的稀释了的内标溶液，密封起来，待测。用甲苯-d8的甲醇溶液作为标准溶液。

- 仪器检测条件：

仪器：HS-GC-MS

Injector:

Mode: Splitless 0,5 min

Carrier gas: Helium

Injector temperature: 235 °C

Injection volume: Loop 1 ml

Column: DB-VRX18: 30 m x 0,25 mm (ID) x 1,45 μm (film

thickness), or equivalent

Oven program: 40 °C (7 min) – 10 °C/min – 125 °C – 0 min -

15 °C/min – 250 °C (5 min)

Detector: ITD

Mode: SIM

2> 最终判定方法

- 准确称取50±5mg 的测试样品，精确至0.1mg,置加热提取装置中，加热到40℃，并用氮气吹扫到捕集管中15min。在解吸前往捕集管中加入10ul的内标物。

- 加热解吸捕集管，用GC-MS进行定量分析。

- 仪器检测条件：

仪器：GC-MS（带吹扫捕集装置）

Thermal desorption

Device：

Sample mode sample remove

Flow-mode: Splitless

Initial temperature: 30 °C

Delay time: 0,30 min

1st rate: 60 °C/min

1st final temperature.: 300 °C

1st final time: 5 min

Transfer line: 300 °C

Carrier gas Helium 5,0

Column 5% phenyl polysilphenylene-siloxane (HP-Ultra 219 or

equivalent): 50 m, ID: 0,32 mm, coating: 0,25 μm

Injector

Cold trap device：

Mode: Splitless 1,5 min

Equilibrium time: 0,5 min

Initial temperature: -150 °C

1st rate: 10 °C/s

1st final temperature: 300 °C

1st final time: 3 min

Glass liner: filled with Tenax TATM

Detector：

MSD

Scan-range: 35 m/z to 450 m/z

6.木材防腐剂

| 受限物质 | 特定玩具/玩具部件 | 玩具材料 |
| --- | --- | --- |
| 木材防腐剂（室外） | 重量不超过150克，适用于年龄小于3岁的儿童拿在手上的玩具以及可能触及的玩具部件 | 木材 |
|  | 口动玩具的吹口 | 木材 |
|  | 室内使用玩具及可触及玩具部件 | 木材 |
|  | 室外使用玩具及可触及玩具部件 | 木材 |

| 受限物质 | 特定玩具/玩具部件 | 玩具材料 |
| --- | --- | --- |
| 木材防腐剂（室内） | 重量不超过150克，适用于年龄小于3岁的儿童拿在手上的玩具以及可能触及的玩具部件 | 木材 |
|  | 口动玩具的吹口 | 木材 |
|  | 室内使用玩具及可触及玩具部件 | 木材 |

| Compound | Chinese Name | CAS Number | Limit |
| --- | --- | --- | --- |
| Pentachlorophenol and its salts | 五氯苯酚及五氯苯酚盐 | various | Action limit(2mg/kg) |
| Lindane | 林丹 | 58-89-9 | Action limit(2mg/kg) |

| Compound | Chinese Name | CAS Number | Limit |
| --- | --- | --- | --- |
| Cyfluthrin | 氟氯氰菊酯 | 68359-37-5 | Action limit（10mg/kg） |
| Cypermethrin | 氯氰菊酯 | 52315-07-8 | Action limit（10mg/kg） |
| Deltamethrin | 溴氰菊酯 | 52918-63-5 | Action limit（10mg/kg） |
| Permethrin | 氯菊酯 | 52645-53-1 | Action limit（10mg/kg） |

6.1 前处理方法

1>  若玩具样品中的木制材料的厚度小于1cm,直接从中取出具有代表性的部分，将其裁细到粒径小于3mm的颗粒；若玩具样品中的木材厚度大于1cm,我们将用钻孔机在木版上打孔，打孔的深度接近1cm，打孔的位置应该均匀，将打孔所带出来的刨花收集起来。

  - 准确称取2.5g上述样品，精确至1mg,置于50ml的锥形瓶中，加入25ml的乙醇+冰醋酸（9+1）的溶液，塞上玻璃塞，超声1小时，让其冷却至室温，并过滤到干净的容器中，待测。

6.2 仪器检测条件

1> 仪器：GC-ECD

2> 往50ml的具塞试管中加入35ml,0.1M的碳酸钾溶液，再加入400ul的上述提取液和40ul的稀释内标液，混匀并振摇30s,然后加入5ml的正己烷和1ml冰醋酸。振摇5次，每次3秒，每次振摇完了都要揭开盖子，放跑气体。当气体基本上跑完了，再振摇三次，每次30s,使气体彻底跑完。

  - 我们吸取正己烷层作为待测样品。

Injector:

Mode: Splitless 1 min

Carrier gas: Nitrogen

Injector temperature: 250 °C

Injection volume: 2 μl

Column: 5 % phenylpolysiloxane / 95 % methylpolysiloxane,, (CPSil-8 CB-MS15, or equivalent),

30 m x 0,25 mm (ID), 0,50 μm (film thickness)

Oven program: 80 °C (0 min) – 5 °C/min – 200 °C – 0 min – 10 °C/min – 300 °C (5 min)

Detector: ECD

Detector temperature: 330 °C

Make up gas: Argon/methane

7.防腐剂

| 受限物质 | 特定玩具/玩具部件 | 玩具材料 |
| --- | --- | --- |
| 防腐剂 | 专为年龄小于3岁儿童设计的玩具及可拆卸玩具部件 | 皮革 |
|  | 玩具中可接触的有色液体 | 液体 |
|  | 玩具中可接触的无色液体 | 液体 |
|  | 可成型粘土，玩具粘土及相似物质，EN71-5列出的物质除外 | 所有材料 |
|  | 含粘合剂的玩具纹身 | 所有材料 |

| Compound | Chinese Name | CAS NO. | Limit |
| --- | --- | --- | --- |
| Phenol | 苯酚 | 108-95-2 | Action limit（10mg/kg） |
| 1,2-benzylisothiazolin-3-one | 1,2-苯并异噻唑基-3-酮 | 2634-33-5 | Action limit（5mg/kg） |
| 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one | 2-甲基-3（2H）-异噻唑啉酮 | 2682-20-4 | 10mg/kg |
| 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one | 5-氯-2-甲基-异噻唑啉-3-酮 | 26172-55-4 | 10mg/kg |
| 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one +2-Methyl-4-isothiazolin-3-one | 5-氯-2-甲基-异噻唑啉-3-酮 +2-甲基-异噻唑啉-3-酮 | various | 15mg/kg |
| Formaldehyde(free) | 游离甲醛 | 50-00-0 | 0.05% |

7.1 前处理方法

7.1.1 皮革

1>    样品中裁剪出10cm2,或者更多的样品，不同颜色的样品必须分开来处理,并将其裁碎至粒径<3mm。

2>  准确称取1.0g上述样品，精确至1mg，置于50ml的聚丙烯试管，加入15ml去离子水，并在涡流搅拌器中搅拌30s,将样品过滤至适宜的容器中，待测。

7.1.2  玩具中可接触的有色液体

1> 将液体样品从玩具中分离出来，不同颜色的样品必须分开来处理。

2>准确称取1.0g上述样品，精确至1mg，置于50ml的聚丙烯试管，加入15ml去离子水，并在涡流搅拌器中搅拌30s,将样品过滤至适宜的容器中，待测。

    - 可成型粘土，玩具粘土及相似物质，EN71-5列出的物质除外

- 将可成型粘土，玩具粘土及相似物质从玩具中分离出来，混匀，不同颜色的样品必须分开来处理。

2>准确称取1.0g上述样品，精确至1mg，置于50ml的聚丙烯试管，加入15ml去离子水，并在涡流搅拌器中搅拌30s,将样品过滤至适宜的容器中，待测。

    - 含粘合剂的玩具纹身

- 检查玩具哪种颜色是否来自与模仿纹身。并将其从玩具样品中剥离出来，裁细成粒径小于3mm的颗粒。

- 准确称取1.0g上述样品，精确至1mg，置于50ml的聚丙烯试管，加入15ml去离子水，并在涡流搅拌器中搅拌30s,将样品过滤至适宜的容器中，待测。

  - 仪器检测方法

- 仪器：LC-UV

- 其中甲醛和甲苯的检测方法将参照前面的实验方法。

- 仪器检测条件：

Column: C18, 120 Å, 18,5 μm, endcapped, (Hypersil RP16, or equivalent), 25 cm x 0,46 cm

Mode: Isocratic

Column temperature: 27 °C

Flow rate: 1,0 (ml/min)

Injection volume: 30 μl

Mobile phase: Methanol : aqueous acetic acid, 0,4 % (20:80)

UV wavelengths: 280 nm for 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one

and 2-methyl-4-isothiazolin-3-one

320 nm for 1,2-benzylisothiazolin-3-one

8.增塑剂

| 受限物质 | 特定玩具/玩具部件 | 玩具材料 |
| --- | --- | --- |
| 增塑剂 | 可能被年龄小于3岁的儿童含于口中的玩具 | 聚合物 |
|  | 重量不超过150克，适用于年龄小于3岁的儿童拿在手上的玩具以及可能触及的玩具部件 | 聚合物 |
|  | 口动玩具的吹口 | 聚合物 |
|  | 绘图用具部件 | 聚合物 |
|  | 类似食物的玩具及玩具部件 | 聚合物 |
|  | 玩具珠宝 | 聚合物 |

| Compound | Chinese Name | CAS NO. | Limit |
| --- | --- | --- | --- |
| Triphenyl phosphate | 磷酸三苯酯 | 115-86-6 | Action limit(0.03mg/l) |
| Tri-o-cresyl phosphate | 磷酸三（邻-甲苯）酯 | 78-30-8 | Action limit(0.03mg/l) |
| Tri-m-cresyl phosphate | 磷酸三（间甲苯酯） | 563-04-2 | Action limit(0.03mg/l) |
| Tri-p-cresyl phosphate | 磷酸三（对-甲基苯基）酯 | 78-32-0 | Action limit(0.03mg/l) |

8.1 前处理方法：

8.1.1设备

250ml锥形瓶，搅拌器

8.1.2取样

8.1.2.1如果样品的表面积小于10cm2，则样品不需要裁剪。

8.1.2.2如果样品的表面积大于10cm2，从样品中选择最适当的部分获取(10±1) cm2,尽量减少达不到的或者内表面面积。如果可能选择样品比较薄的地方。去掉一些圆盘、成型部件，如果可以减少锐利边缘的量。测量测试部分的表面积，如果厚度大于1mm，应考虑它的厚度。测试样品的边缘外观上应光滑。

8.1.2.3如果因为裁剪导致实验样品的准备出现不现实的结果，可以将没裁剪的整个玩具或玩具的一部分做整体萃取。

8.1.2.4把测试部分边缘任何松散的部分去掉。

8.1.2.5如果样品很薄，粘在萃取瓶的壁上，可以在其上穿个洞，缚上一个金属快，通常选择回型针。

8.1.3萃取

8.1.3.1用镊子将测试样品放入萃取瓶中，加入100ml去离子水模拟液，在20℃密封搅拌60min

8.1.3.2将迁移液用玻璃毛过滤到玻璃瓶中。

8.2 检测方法

8.2.1 标准物质

Triphenyl phosphate, CAS No. 115-86-6

Tri-o-cresyl phosphate (tri-o-tolyl phosphate), CAS No. 78-30-8

Tri-m-cresyl phosphate (tri-m-tolyl phosphate), CAS No. 563-04-2

Tri-p-cresyl phosphate (tri-p-tolyl phosphate), CAS No. 78-32-0

Benzyl butyl phthalate (internal standard), CAS No. 85-68-7

内标液：邻苯二甲酸苯基丁基酯   1mg/ml

8.2.2 试剂

丙酮

甲苯

乙酸乙酯

混合溶剂：95％甲苯和5％乙酸乙酯

8.2.3 仪器条件

Injector:

Mode: Splitless 1 min

Carrier gas: Helium

Injector temperature: 275 °C

Injection volume: 1 µl

Column: Optima delta-317, or equivalent, 30 m x 0,25 mm (ID) x 0,25 µm (film thickness)

Oven program: 100 °C (1 min) – 7 °C/min – 300 °C – 10 min

Detector: MSD

Transfer-line temperature: 290 °C

Mode: SIM

Table 20 – Target and qualifier ions for plasticizers Substance Target ion  m/z

Qualifier                                      m/z

Triphenyl phosphate                          325 169

Tri-o-cresyl phosphate; tri-o-tolyl phosphate      165 179

Tri-m-cresyl phosphate; tri-m-tolyl phosphate     368 165

Tri-p-cresyl phosphate; tri-p-tolyl phosphate      368 165

Table 21 – Target and qualifier ions for internal standard Substance Target ion m/z

Qualifier                                       m/z

Benzyl butyl phthalate (internal standard)        149 206

8.2.4 标准曲线绘制

配制0.3，0.6，1.2，1.8，2.4mg/L的混合标准溶液，每个标准溶液均含5mg/的内标准溶液。

8.2.5 空白溶液的配制

取50ul 10mg/ml的内标液用水定容到1000ml

8.2.6 加入50ul 1mg/ml的内标液到样品迁移液中

8.2.7 在100ml的空白液和样品迁移液中分别加入10ml混合溶剂（8.2.2），振荡1min，静止分层，提取上层溶液。

8.2.8 GC-MS分析